## Slide 1
République algérienne démocratique et populaire
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Université des sciences et de la technologie d’Oran Mohamed Boudiaf
Faculté de chimie
Département de génie chimique spécialité: procédé des séparations et d’oxydation avancée
INTERACTION COLORANT-TENSIOACTIF: APPLICATION A LE DEPOLLUTION
Présentée par :
HOBWANA SAYMORE
Rapporteur : Mme KHENIFI AICHA

## Slide 2
Plan de présentation
Introduction et Problématique
Interaction colorant 4GL- Tensioactifs
Adsorption sur argile brute
Régénération du matériau argileux
Conclusion et Perspectives

## Slide 3
INTRODUCTION ET PROBLEMATIQUE
les eaux résiduaires de l’industrie textile sont chargées de nombreux micropolluants organiques: tensioactifs et colorants.
La faible biodégradabilité rend le traitement biologique difficilement applicable.
Les procédés classiques de purification des eaux ont montré leurs limites
Ceci a conduit à la recherche d’autres méthodes de traitement
L’adsorption est une des méthodes qui montre une efficacité intéressante pour le traitement des eaux usées.

## Slide 4
L’utilisation du charbon actif est très connue en raison
de sa grande surface spécifique,
sa microstructure poreuse,
sa grande capacité d’adsorption
et sa réactivité très élevée.
Le charbon actif
Recherche des adsorbants à base de matériaux naturels
Zéolites naturelles
Les cendres volcaniques
Les argiles
Son cout élevé et la diminution de sa capacité d’adsorption après régénération
INTRODUCTION ET PROBLEMATIQUE

## Slide 5: SOLUTION
Les argiles naturelles semblent être une alternative économique pour les pays sous développés à cause de leurs abondances.
Objectif de notre travail
Comprendre les interactions colorant- tensioactifs
Elimination de ces mélange par adsorption sur argile

## Slide 6: LES TENSIOACTIFS
très utilisés dans l’industrie et la vie quotidienne
Détergent pour le lavage
Agent émlsifiant, dispersant et mouillant
Concentration micellaire critique CMC (Micelles ou micelles inverses)

## Slide 7
LES TENSIOACTIFS UTILISES DANS CE TRAVAIL

## Slide 8
Le colorant choisi pour cette étude est un colorant industriel textile utilisé pour teindre les fibres textiles à l’unité SOITEX de Tlemcen. Sa longueur d’onde maximale d’absorption 400 nm
LE COLORANT 4GL

## Slide 9
INTERACTION COLORANT 4GL---TENSIOACTIFS
Fixer la concentration de tenioactif à la CMC en changeant la concentration du colorant
fixer la concentration du colorant en changeant la concentration du tensioactif

## Slide 10
400nm
430nm
400nm
430nm
400 nm
400nm
415nm
400nm
415nm
CTAB
SDS
TXT 100

## Slide 11
Interaction 4 GL 100mg/l avec différentes concentrations de tensioactifs
Diminution de l’absorbance à 0.125 CMC
400nm
430nm
Diminution de l’absorbance à 0.125 CMC
Diminution de l’absorbance à CMC
CTAB
SDS
TXT 100

## Slide 12
INTERACTION COLORANT 4GL---TENSIOACTIFS
Décalage de la longueur d’onde max du colorant après ajout de CTAB , diminution de l’absorbance âpres 0.125 CMC ( formation de complexe )
le SDS n’influe pas sur la longueur d’onde du colorant mais l’absorbance diminue à 0.125 CMC
Décalage de la longueur d’onde max du colorant après ajout de TXT , diminution de l’absorbance à 2 CMC

## Slide 13
CARACTERISATION DE L’ARGILE BRUTE

## Slide 14
L’argile utilisé dans ce travail provient d’un gisement située à Maghnia, elle est utilisée sans purification
La composante essentielle de cette argile est la Montmorillonite
CARACTERISATION DE L’ARGILE BRUTE
Elle contient plusieurs impuretés : calcite , cristobalite et quartz
Spectre DRX de l’argile brute

## Slide 15
Structure de la montmorillonite
La montmorillonite est une smectite de type 2/1 gonflante en présence d’eau.
Surface électrique non neutre (Eslinger et Peaver, 1988).
Capacité d’échange cationique importante peut atteindre 150 meq/100g (Caillère et al., 1982).
Surface spécifique importante peut atteindre 800 m²/g
A cause de sa charge négative et son caractère hydrophile, sa capacité d’adsorption vis-à-vis des molécules organique chargée négativement comme le 4GL est nulle

## Slide 16
Analyse ATG couplée avec sa dérivée de l’argile Brute
Vibration d’élongation OH de l’eau d’hydratation
Vibration de déformation OH de l’eau d’hydratation
Vibration de silicates lamellaire
Spectre FTIR de l’argile brute
Départ inférieur à 200°C correspond à l’eau physisorbée ou intercalée
Départ supérieur à 200°C correspond au déshydroxylation des feuillets ou départ de la matière organique

## Slide 17
ADSORPTION MELANGE TENSIOACTIF-4GL SUR
L’ARGILE BRUTE

## Slide 18
Influence de la concentration de tensioactif ajouté sur l’adsorption du colorant 4GL (100mg/l)
Meilleur fixation à [CTAB] = CMC
Formation d’une substance huileuse [SDS] = CMC = élimination à 50% sans intervention d’argile
Pas de fixation

## Slide 19
ISOTHERMES D’ADSORPTION DE COLORANTENSIOACTIF
SUR ARGILE
4GL-CTAB
4GL- SDS
4GL- TXT-100
PAS DE FIXATION
ISOTHERME TYPE H
ISOTHERME TYPE S

## Slide 20: Parmi les tensioactifs utilisés c’est le CTAB qui a donné un meilleur pourcentage d’adsorption avec une concentration qui est égale à la CMC

## Slide 21
Cinétique de fixation du colorant 4GL à différentes concentrations (100-250 et 500 mg/l) sur l’argile brute en présence du CTAB
Temps d’équilibre 1heure
Cinétique très rapide
Grande affinité entre le mélange CTAB-4GL et l’argile brute

## Slide 22
MODÉLISATION CINÉTIQUE
Les résultats de la cinétique d’adsorption du mélange 4GL-CTAB par l’argile brute sont modélisés en utilisant trois modèles cinétiques : pseudo premier ordre, pseudo second ordre et le modèle d’Elovich.
Modèle du pseudo premier ordre
Log (qe –qt) = log (qe) – k1 t / 2.303…. (1)
Modèle du pseudo second ordre
t / qt = (1/ k2  qe2) + ( 1 / qe)  t……… (2)
Modèle d’Elovich
qt =   ln (  ) +   ln t………………(3)
qe, qt: quantités fixées à l’équilibre et à l’instant t;
k1, k2: constantes de vitesses pseudo premier et second ordre;
: vitesse d’adsorption initiale; : constante de désorption.

## Slide 23
La cinétique d’adsorption suit le model de pseudo second ordre
Les capacités d’adsorption déterminées par le modèle pseudo second ordre = égale à la capacité expérimentale
La constante α d’Elovich confirme la grande affinité d’adsorption
le processus d’adsorption peut être chimique
 | Pseudo premier ordre |  |  | Pseudo second- ordre |  |  | Elovich |  |  | Exp
Ci (mg/l) | K1 (min-1) | Qe (mg/g) | R2 | K2 (g/mg.mn-1) | qe (mg/g) | R2 | α (mg/g.m) | β | R2 | qe (mg/g)
100 | 0.027 | 81.92 | 0.93 | 0.0006 | 100.00 | 0.99 | 0.04 | 39.90 | 0.96 | 95.00
250 | 0.187 | 173.14 | 0.95 | 0.002 | 238.09 | 0.99 | 6.22 | 23.84 | 0.98 | 245.35
500 | 0.002 | 480.17 | 1.00 | 0.008 | 454.54 | 1.00 | 22.70 | 19.56 | 0.98 | 480.82
MODÉLISATION CINÉTIQUE

## Slide 24
Modèle de Langmuir
qe = qmax  b  Ce/ (1 + b  Ce)
Modèle de Freundlich
qe = Kf  Cen
Modèle de Redlich Peterson
qe = kR  Ce/ (1+ aR  Ce)
MODÉLISATION ISOTHERME
Les résultats de l’isotherme d’adsorption du mélange 4GL-CTAB par l’argile brute sont modélisés en utilisant trois modèles isothermes

## Slide 25
Constantes des isothermes de Freundlich, Langmuir et Redlich Peterson, équivalentes à l’adsorption de mélange 4GL-CTAB par l’argile brute
Modèle |  |  |  | 
Langmuir | Equation | qmax (g/g) | b (L/g) | R²
 |  | 0.628 | 13703.30 | 0.99
Freundlich | Equation | Kf (g/g) | n | R²
 |  | 1.099 | 0.09 | 0.99
L’isotherme d’adsorption suit le modele de Langmuir
La capacité d’adsorption déterminée par le modèle de Langmuir égale à la capacité expérimentale
La constante n de Freundlich inférieure à 1 confirme la grande affinité d’adsorption
le processus d’adsorption est chimique

## Slide 26
Adsorbent | qmax (g/g) | references
Bentonite sodée | 0.05 | (Bouberka et al. 2005)
Argile pontée à l’aluminium | 0.12 | (Bouberka et al. 2005)
Argile intercalée au Cr | 0.06 | (Bouberka et al. 2006)
Argile organophile | 0.5 | (Khenifi et al., 2007)
CTAB-Cr-Bentonite | 0.14 | (Bouberka et al. 2009)
CTAB-Al-Bentonite | 0.13 | (Bouberka et al. 2009)
Argile intercalée à l’aluminium en presence de tensioactif | 0.06 | (Bouberka et al. 2005)
charbon actif à partir d'algues d'eau de mer, par activation chimique | 0.22 | (Nemchi et al., 2012)
Argile brute en présence de CTAB | 0.6 | (Hobwana 2017)
Comparaison de la capacité d’adsorption maximale des matériaux étudiés vis à vis du colorant 4GL

## Slide 27
Régénération du matériau argileux après adsorption CTAB et 4GL
Matériau argileux après adsorption CTAB et 4GL
Matériau argileux après adsorption CTAB et 4GL Après calcination à 350 et 400°C
Un bon matériau adsorbant doit être régénéré
50% de capacité d’adsorption après régénération à 350 sans addition de CTAB

## Slide 28: CONCLUSION ET PERSPECTIVE
Ce travail s’inscrit dans le cadre de recherche des solutions pour la dépollution des eaux usées industrielles particulièrement pour les industries textiles et les résultats obtenus sont encourageants.
L’examen des spectres spectrophotométriques des mélanges de 4GL et de tensioactifs montrent un décalage de longueur d’onde de 400 pour le colorant seule à 430 et 415 en présence de CTAB et TXT respectivement.
L’adsorbant utilisé dans ce travail est une terre contenant argile et plusieurs impuretés tel que le quartz , sable et cristoballite….. Cette argile n’a subit aucun traitement préalable
L’adsorption des mélanges de tensioactifs et de colorant sur argile brute est maximale en présence de CTAB à la CMC.
L’isotherme d’adsorptions du mélange colorant 4GL et CTAB est de type H. Cette dernière tourne au type S quand il s’agit de SDS.

## Slide 29
CONCLUSION ET PERSPECTIVE
En se basant sur les résultats de la modèlisation cinétique et isotherme, le mode de fixation du mélange 4GL-CTAB semble être chimique. La régénération du matériau n’est pas totale en utilisant la calcination et le lavage par des solvants.
Toutefois, ce travail reste incomplet et des perspectives sont a envisagées dans le futur :
Faire une étude poussée sur les interactions de colorant avec les tensioactifs en utilisant d’autres moyens de caractérisation : conductimétrie, tension superficielle et autre ……..
Faire une étude poussée sur le composé obtenu par mélange de 4GL avec le SDS
Chercher d’autres méthodes pour régénérer le matériau adsorbant.